附件1

中国钢铁工业协会2021年度冶金产品实物质量品牌培育“金杯特优产品”名单

| **序号** | **企业名称** | **认定产品名称** | **认定产品牌号** | **认定产品规格** | **产品执行标准** | **认定生产线** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安阳钢铁股份有限公司 | AH60系列低合金高强度热轧钢板 | AH60C | (16～40)×2580(mm) | Q/AG 017—2018 | 第二炼轧厂冶炼-精炼-宽板坯连铸机-炉卷轧机 |
| 2 | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 铁路货车辗钢整体车轮 | CL65 | HESA型、HDSA型 | TB/T 2817—2018 | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司火车车轮生产线 |
| 3 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 塑料模具钢热轧扁钢和方钢 | FS136 | (10～90)×(60～305)(mm) | Q/DT 0142—2017 | 抚顺特钢第一炼钢厂-第三炼钢厂-第一轧钢厂（精轧） |
| 4 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 混凝土搅拌车筒体用耐磨钢板 | NM300TP | (3.0～5.0)×(1000～2000)(mm) | Q/OHAC 822—2018 | 210转炉厂-2250热轧板厂-热处理板厂 |
| 5 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 优质高碳铬轴承钢盘条 | GCr15 | Φ10.5～Φ15(mm) | Q/320281PA24—2018 | 二炼分厂-二轧分厂-特殊钢线材厂 |
| 6 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 高速铁路用钢轨 | U71MnG、U75VG | 60kg/m(60N) | TB/T 3276—2011 | 炼钢厂-轨梁轧钢厂1号中型万能轧钢生产线 |
| 7 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 在线热处理钢轨 | U78CrV | 75kg/m | TB/T 2344—2012 | 提钒炼钢厂-轨梁厂万能二线 |
| 8 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 低温结构用热轧H型钢 | Q355D | H250×250～H900×300(mm) | GB/T 11263—2017 | 炼钢厂（新区）-大型型钢生产线 |
| 9 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 铁素体不锈钢冷轧钢板和钢带 | 10Cr17 | (0.5～2.0)×(1000～2000)(mm) | GB/T 3280—2015 | 炼钢二厂北区-热连轧2250机组-不锈冷轧厂冷线 |
| 10 | 首钢集团有限公司 | 新能源汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带（片） | 35SW1900 | 0.35×(910～1240)(mm) | Q/SGZGS 0344—2019 | 北京首钢股份公司炼钢-1580热轧-首钢智新迁安电磁材料有限公司生产线（常化酸洗机组、生产准备机组、二十辊轧机机组、连续退火机组） |